[image: image1.jpg]l‘l" KRR R

WINSOME PAINTS CO., LTD.

ERNATBREAGIETBAI P 012042
Room 1204, Yuen Long Trading Centre, 33 Wang Yip Street West, Yuen Long, N.T. Hong Kong.
TEL: 24766844 FAX: 24730017





產品說明
產品編號
:
E7422

產品名稱
:
眼睛牌環保鋅黃底漆
產品介紹
:
是用人造樹脂及鋅黃顏料合成的高級金屬底漆，為表層漆油提供一個具有防銹性能的附著中間層。除適用鋼鐵外，還可用於鋁質及其他非鐵質金屬表面。

基    料
:
合成樹脂
顏    色
:
黃色

光    澤
:
平光
乾燥時間
:
指觸乾

3      小時



重塗

16     小時



硬乾

18~24  小時

(乾燥時間會受氣溫、相對濕度及不同的稀釋劑等因素影響而略有不同)

固體含量
:
58~62 ﹪

VOC含量
:
<380

塗 佈 率
:
10~15 平方米/公升


(塗髹面積會受表面光滑程度影響而略有不同)

稀 釋 劑
:  
熊貓牌511環保稀釋劑

稀釋比例可根據施工方法及氣候條件而調配至合適的施工粘度。
使用方法
:
掃塗、轆塗或噴塗。

表面處理
:
塗髹表面必須清潔及乾燥，除去舊漆片屑和油脂、灰塵。
標準包裝
:   4公升
安全守則
:   易燃物品，切勿近火；

存放於乾爽通風地方；

施工時必須注意空氣流通。
備註：上述說明乃根據反覆試驗、改良及累積經驗而成，由於實際使用時各種條件及影響不盡相同，因而僅供參考；同時保留下述權利：在產品改良以後，以上說明將隨時相應修改而毋須另行通知。
[image: image1.jpg]