[image: image1.jpg]l‘l" KRR R

WINSOME PAINTS CO., LTD.

ERNATBREAGIETBAI P 012042
Room 1204, Yuen Long Trading Centre, 33 Wang Yip Street West, Yuen Long, N.T. Hong Kong.
TEL: 24766844 FAX: 24730017





產 品 說 明
產 品 編 號
:
W7600
產 品 名 稱
:
飛虎牌水性光油
產 品 介 紹
:
飛虎牌水性光油為牆紙施工中, 對牆面進行保護

處理的專業材料, 適用於批灰牆面, 石膏板面, 木材料等施工面形成一層致密保護膜, 起防潮,防霉、防脫落作用。
基       料

:
特殊改性丙烯酸酯共聚物
顏       色
:
乳白色
光       澤

:
啞光
幹 燥 時 間

:
指觸幹

≦2 小時（23±2℃、50±5%）
實幹

≦24小時（23±2℃、50±5%）
固 體 含 量
:
≧13%
V O C 含 量

:
≦0克/公升
塗   布   率
:
6-8平方米/公升
塗 裝 方 式

:
無氣噴塗、刷塗或輥塗
表 面 處 理

:
表面必須保持乾燥和清潔，無任何污漬、油漬、

垃圾及蠟斑等。
稀   釋   劑

:
清水
稀 釋 比 例


噴塗：原漆：清水=1：0.8（體積比）

刷塗：原漆：清水=1：0.5（體積比）  

輥塗：原漆：清水=1：0.6（體積比） 
標 准 包 裝
:
4公升
保   質   期
:
一年
安 全 守 則

:
存放於乾爽通風地方；施工時保持空氣流通；注意切勿讓

產品結冰。
備註：上述說明乃根據反覆試驗、改良及累積經驗而成，由於實際使用時各種條件及影響不盡相同，因而僅供參考；同時保留下述權利：在產品改良以後，以上說明將隨時相應修改而毋須另行通知。
[image: image1.jpg]